MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO

ESTUDO DE DOSAGEM RACIONAL DO CONCRETO

ESTRUTURAL  COMUM

Autor: Téc. de laboratório -Idercio  França das Neves -Técnico de Laboratório

- Coautor: Eng. Ernesto Sperandio Neto - Professor de Mat. de Construção

- FUNDAMENTOS BÁSICOS:

Propor o estudo de uma dosagem de concreto; necessariamente existem cinco regras  fundamentais  a  conhecer:

1o Projeto estrutural

2o Os materiais disponíveis

3o Os equipamentos e mão-de-obra disponíveis

4o Buscar a melhor qualidade

5o O menor custo possível

- CONCRETO:

O concreto é um material de construção utilizado desde a época do império romano, era constituído por uma mistura homogênea de aglomerantes, cal, cinza vulcânica, pozolana natural e água. Com estes materiais foram realizadas imensas obras de engenharia.

PROPRIEDADES DO CONCRETO:

| Concreto fresco | - Trabalhabilidade - Coesão dos materiais |
| --- | --- |
| Concreto endurecido | - Resistência mecânica - Durabilidade |

- TRAÇO  DE  CONCRETO:

| - Traço é a quantidade de agregados, por unidade de cimento | - em massa |
| --- | --- |
|  | - - em volume |

DOSAGEM RACIONAL DO CONCRETO:

Nas pequenas e, boa parte das médias construções, é usado o traço impírico sendo a mistura do cimento, agregados e água sem nenhum critério científico. A rigor não deveríamos chamar este procedimento de dosagem, pois na realidade neste caso é simplesmente seguir receitas, ou seja, copiar do livro que foi editado com materiais de características diferentes por se tratar de outras regiões, ou até de outros Países.

- Dosar um concreto no laboratório consiste em determinar as quantidades devidamente estudadas dos materiais envolvidos, sendo: cimento, água, agregados e eventualmente aditivos, em proporções convenientemente adequadas, para dar as propriedades exigidas, de maneira que os componentes desta mistura atendam satisfatoriamente todos os fatores, tornando o concreto em estado duro com 0% de vazios como uma pedra artificial.

Os principais requisitos são:

- conforme as especificações do projeto e os meios disponíveis na obra, no estado fresco, deve possuir trabalhabilidade adequada capaz de ser transportado, lançado, e adensado, sem ocorrência de segregação, de acordo com as normas correntes da boa execução de obras de concreto;

- conforme as especificações do projeto, o concreto em estado endurecido deverá ter resistência, durabilidade, permeabilidade, conforto térmico, estética etc; compatíveis com as solicitações impostas pelas condições e variáveis que estará sujeita a obra acabada;

- finalmente, todas as propriedades do concreto, tanto no estado fresco como no endurecido, devem ser conseguidas com o menor custo possível, para que possamos tornar a obra economicamente  viável e competitiva com outros materiais alternativos para a sua execução.

## 1)  CRITÉRIOS  PRÁTICOS  PARA  ESTUDO  DA  DOSAGEM

- DADOS DO PROJETO ESTRUTURAL NECESSÁRIOS PARA DOSAGEM

- Resistência característica do concreto  (fck)

- Dimensões das  formas  das estruturas

- Menor dimensão da peça em planta

- Menor espessura da laje

- Menor espaçamento, distribuição, posicionamento das barras das armaduras

- Resistência específica referente aos esforços mecânicos

- Resistência  a  agentes externos

- Acabamentos específicos conforme estabelecido no projeto

- Outros aspectos especiais que poderão ser solicitados no projeto

- TIPO E CLASSIFICAÇÃO DO CONCRETO COMPATÍVEL  C/  PROJETO:

- Densidade  leve, média ou alta

- Resistência  baixa, media ou alta

- Granulometria  microconcreto, concreto normal, ciclópico e especial

- Plasticidade  úmido, semi plástico, plástico, fluído ou líquido

- Adequado ao conforto  térmico, acústico e estética

- Estanqueidade  tão denso, permeável quanto possível

- Concreto poroso para uma situação que necessite passagem de água

- Retração   a mínima possível

-Trabalhabilidade  adequada as estruturas, tipo de mistura, transporte,

lançamento e adensamento

- Bombeado ou convencional

- b)  TRABALHABILIDADE, EM  FUNÇÃO DAS ESTRUTURAS:

- - Consistência (plasticidade) adequada

- Agregados  granulometria, forma e tamanho dos grãos

- Dimensões das peças de lançamento

- Menor afastamento e distribuição das barras das armaduras

Aditivos  superfluidificantes, fluidificantes, superplastificantes, plastificantes,

redutores, retardadores, aceleradores,  incorporadores de ar, dispersantes etc.

- Processo de mistura

- Processo de transporte

- Processo de lançamento

- Tipo de adensamento

- Tipo de acabamento

- Teor de água,  A% relação água materiais secos

- Os fatores que afetam a trabalhabilidade podem ser relacionados em três classes:

- - característica do próprio concreto, representadas pela consistência, que corresponde  ao grau de plasticidade da massa e pela sua capacidade de manter-se homogênea;

- - condições de manipulação, envolvendo os tipos de equipamentos e sistemas de trabalho adotados nas operações de produção, transporte e lançamento do concreto;

- - condições de projeto, caracterizadas pelas dimensões dos elementos de construção e afastamento das armaduras.

- d) PARÂMETROS PARA DEFINIÇÃO DA PLASTICIDADE:

- Fator  Água/Cimento

- Compacidade  Compactação ótima sem vazios

- Mobilidade  facilidade de escoar com coesão e viscosidade

- Relação água/materiais secos    (A%)

- Granulometria e forma do grão do agregado

- Tipo e finura do cimento.

- Dimensões das peças de lançamento

- Menor afastamento e distribuição das barras das armaduras

- Aditivos superfluidificante, fluidificantes, superplastificante, plastificantes,

retardadores, redutores de água etc.

- Tempo e temperatura

- Tipo de lançamento

- Tipo de adensamento

e)  PLASTICIDADE APROXIMADA DO CONCRETO NAS ESTRUTURAS:

| ## Peças estruturais | (mm) |
| --- | --- |
| ## Artefatos de concreto, tubos, blocos, bloquetes, poste, palanque e palito | 0 a 10 |
| ## Peças em Pré – moldadas, Vigas, laje, lajotas meio fio etc. | 10 a 20 |
| ## Lançamento pelo sistema forma deslizante | 20 a 50 |
| ## Fundações Armadas, Paredes e Pisos | 50 a 120 |
| Fundações Maciças e Infra-estrutura de Muro | 30 a 100 |
| Lajes, Vigas e Muros, Pilares | 50 a 150 |
| Massa | Inferior a 60 |

| ## Concreto para lançamento tipo bombeável | 80 a 100 (mm) |
| --- | --- |
| Concreto para lançamento tipo convencional | 50 a 80 (mm) |

TOLERÂNCIA DA CONSISTÊNCIA DO CONCRETO (PLASTICIDADE) MEDIDA  ATRAVÉS DO  ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO  DE CONE ABNT– NBR 7223

| CONSISTÊNCIA | ABATIMENTO (mm) | TOLERÂNCIA (mm) |
| --- | --- | --- |
| ### Muito baixa (quase seca) | 0 a 30 |  5 |
| Baixa plasticidade | 30 a 80 |  10 |
| Plástica | 80 a 100 |  10 |
| De plástica a fluida | 100 a 200 |  20 |
| Líquida |  200 |  30 |

- SISTEMA DE  MISTURA DOS  MATERIAIS:

A mistura ideal tem por objetivo a obtenção de um sistema homogêneo onde todos os componentes do concreto estejam em contato entre si. Para o concreto encontrar-se em boas condições de  homogeneidade, a sua composição deverá ser a mesma em qualquer ponto da massa, e também ter a  integridade, isto é, a mistura deve ser tal que todas as partículas sólidas estejam em contato com a água de amassamento.

| Mistura | - Manual através de pás enxadas, colher etc. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -Mecânica  Betoneiras | - Mistura por tombamento - Mistura forçada | - Inclinada - Hotizontal - Verticais |

g) TÉCNICAS  E FORMAS DOS SISTEMAS  DE  TRANSPORTE:

| Dentro da obra | - Horizontal  através de carrinho, jirica etc. - Inclinado  processo de calhas e esteiras - Vertical  guinchos, gruas e guindastes |
| --- | --- |
| Para obra | - Bombeamento  por pressão na tubulação - Caminhões basculantes (em caso esporádico) - Caminhão basculante especial - Caminhão betoneira giratória (o mais correto) |

- OBS: Para todo o meio de transporte adotado, tomar as medidas preventivas  no sentido de manter a homogeneidade da mistura, evitando perdas sobre a trabalhabilidade, hidratação, evaporação, absorção, ou até a saturação por água das chuvas, trituração por choque brusco, perda ou aumento da plasticidade e segregação do concreto.

h) CRITÉRIOS  DE  LANÇAMENTO  DO  CONCRETO

O lançamento é o destino final do concreto onde ele permanecerá definitivamente. Deve ser manipulado de modo que não haja segregação, dos seus componentes e ainda que a argamassa se ponha em contato íntimo com o agregado graúdo, com as armaduras e quaisquer outros elementos envolvidos, o que implica em uma plasticidade adequada para tal fim. Os critérios principais são:

- Conforme projeto posicionamento das formas, limpeza, estanqueidade etc.

- Posicionamento das armaduras conforme o projeto.

- Condições de acesso ao local do lançamento

- Energia elétrica e água no local do lançamento

- Equipamentos suficientes, em condições e posicionados no local

- Orientação das técnicas corretas do processo de  lançamento aos

operários programados para a execução do serviço.

- Efetivo de pessoal suficiente e treinados para a operação

| - Plano de concretagem | - Previsão do volume lançado por hora - Previsão do tempo de lançamento - Planejamento das camadas - Planejamento da operação de vibração - Planejamento da operação de acabamento |
| --- | --- |

- MÉTODOS  DE  ADENSAMENTO

O adensamento é a operação severa que elimina os vazios da massa de concreto tornando-a mais compacta, mais densa, mais resistente, menos permeável e mais durável. O processo de adensamento através de compactação, agitação, vibração provoca a arrumação, acomodação  dos componentes e a expulsão do ar. Portanto o adensamento deverá ser bastante coerente e compatível com a trabalhabilidade, plasticidade da mistura, geometria da peça e o espaçamento da armadura. Para cada tipo de concreto e também o local aplicado, determina-se corretamente o método de vibração utilizando os vibradores adequados.

Ao utilizar vibradores de agulha o processo de vibração é por imersão, e neste  caso

alguns cuidados devem ser tomados:

- Aplicar o vibrador sempre na posição vertical

- Procurar aplicar o vibrador no maior número possível de pontos, que o seu raio de ação atinja toda a área da massa do concreto, isto é, uma vez e meia o raio de ação. (Consulte as tabelas do vibrador).

- Introduzir e retirar o vibrador lentamente, afim de que a cavidade deixada pela agulha se feche novamente (no concreto de boa trabalhabilidade a cavidade vem fechando simultaneamente na medida que vai tirando o vibrador)

- As camadas devem ter no máximo 50 cm de altura e menor que o comprimento da agulha. Deve-se penetrar pelo menos 5 cm na camada anterior.

- Manter o vibrador em operação pelo menos 15 cm da lateral da forma.

- Não vibrar em excesso. Parar quando a superfície se apresentar brilhante, é o primeiro sinal que a pasta de cimento esta subindo para superfície, se insistir ocorrerá segregação no concreto.

- Não vibrar a armadura para evitar deslocamento desta com o concreto, a qual provocaria vazios e fissuras ao redor das barras de aço.

- O tempo de vibração, esta limitado entre 10 e 30 segundos, mais isto depende muito da altura da camada, trabalhabilidade e plasticidade do concreto.

O processo de vibração produz uma distribuição de energia mecânica na massa do concreto pois se opõe as ligações de contato, suprimindo o atrito interno, o que facilita o adensamento provocado pelo peso próprio dos componentes. Este sendo muito maior do que o ar, permite que o ar seja expulso.

Segundo POPOVICS:

- quanto maior a diferença entre a massa específica do agregado graúdo e a      argamassa mais úmido o concreto, maior a probabilidade de ocorrência de segregação durante a vibração;

- o adensamento por vibração pode aumentar muito a resistência do concreto, através  da efetiva remoção do ar do concreto fresco de consistência mais rígida;

- o concreto vibrado pode ter uma granulometria mais grossa do que um concreto   adensando por um processo menos eficiente.

| Adensamento | - Manual  Barras de aço, soquete de aço ou madeira etc. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Mecânico | - Vibrador de agulha - Vibrador de forma - Vibrador de placa - Réguas vibratórias - Mesas vibratórias - Centrifugação | - Eletromagnético - A combustão - Pneumático - Ar comprimido - Elétrico |

| RAIO DE ÁÇÃO EM RELAÇÃO AO DIÂMETRO DO VIBRADOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| AGULHA |  | RAIO DE AÇÃO |
| Polegada | Centímetro | Centímetro |
| 3/4 a 11/2 | 2 a 4 | 8 a 15 |
| 11/4 a 21/2 | 3 a 6 | 15 a 25 |
| 2 a 31/2 | 5 a 9 | 20 a 40 |
| 3 a 5 | 8 a 15 | 30 a 50 |

| ##### INFLUÊNCIA DA PORCENTAGEM DE VAZIO NA RESISTÊNCIA DO CONCRETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazios | 0 % | 5 % | 10 % | 20 % |
| Resistência | 100 % | 90 % | 70 % | 50 % |

- ACABAMENTO  DO  CONCRETO NO ESTADO FRESCO:

O processo de execução do acabamento na superfície será iniciado assim que o concreto inicia  a pega e deverá terminar antes do final da pega. O objetivo é deixar a superfície lisa sem ondulações e sem rugosidade, principalmente quando se trata de concreto aparente . Nos concreto bem argamassado e de boa trabalhabilidade torna-se mais fácil efetuar o acabamento.

Equipamentos:

- Colher de pedreiro

- Desempenadeira em metal ou madeira,

- Réguas metálicas simples

- Régua vibratória, pavimentação, laje ou grandes blocos, entre outros.

- APLICAÇÃO DE CURA  NO  CONCRETO:

A cura do concreto é uma operação final que consiste em evitar a fuga rápida da água, a qual provoca a retração hidráulica nas primeiras idades do concreto, quando a sua resistência ainda é baixa.

Antes do início de pega do cimento ocorre a chamada retração plástica, sendo extremamente inconveniente porque resulta em muitas fissuras grandes, as quais proporcionam danos ao concreto.

As fissuras aparecem devido a evaporação rápida da água quando a superfície do concreto durante o período de pega e endurecimento ficar desprotegida, exposta ao vento, ar seco, temperaturas elevadas e dos raios solares.

Depois do final da pega do cimento o concreto entra na fase de endurecimento, passando a adquirir resistência e a partir deste momento ocorrem outros tipos de retração:

- Autógena – em virtude da redução do volume da pasta, devido a saída rápida da   água e  também pelas altas temperaturas logo após a pega do cimento;

- Hidráulica – devido a perda da água de amassamento que evaporou rapidamente;

- Térmica – em virtude da contração causada pelas temperaturas elevadas das reações   exotérmicas da hidratação do cimento logo após a pega do mesmo.

- Por carbonatação – em virtude da formatação de carbonato de cálcio por reação da cal livre com dióxido de carbono do ar, Muito lenta, portanto  pouco significativa.

Sendo a dosagem do concreto estudada com os materiais adequados, praticamente quase todos os tipos de retração poderão ser evitados ou pelo menos amenizados. Porém, é necessário efetuar corretamente um dos sistemas de cura no concreto. Entretanto o milagre será concretizado e satisfatório se iniciado o processo de cura logo após a pega e mantido no mínimo durante os 7 primeiros dias de idade do concreto, o ideal é que estenda até 14 dias. Pode ser efetuado através dos métodos:

- Molhagem contínua  da superfície do concreto;

- Proteção por tecidos de aniagem mantidos úmidos na superfície do concreto - pó de serra, areia ou sacos vazios de cimento desde que mantidos úmidos poderão   ser utilizados para cura do concreto;

- Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre a superfície exposta e de cor clara para evitar aquecimento e retração térmica do concreto;

- Aplicação de produtos químicos através de emulsões que formam películas impermeáveis sobre a superfície do concreto.

- Nas fábricas de pré-moldados de artefatos de concreto é bem aceito aplicar o processo de cura a vapor, em torno de 24 hs obtém aproximadamente 80% da resistência de 28 dias.

- Nota: Cura úmida ou cura química; a finalidade é evitar a evaporação prematura da água  utilizada na mistura, a qual  proporciona hidratação do cimento,  tendo como objetivo evitar fissuras por retrações, preservando a qualidade final para dar o máximo de durabilidade ao concreto endurecido.

| m) QUALIDADES DESEJÁVEIS DO CONCRETO ENDURECIDO | Resistência | - Compressão - Tração - Tração na flexão - Aderência - Cisalhamento - Durabilidade - Impermeabilidade - Resistência ao desgaste |
| --- | --- | --- |

2) ANÁLISES PARA CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS:

| Cimento |  | - Finura - Tempo de pega - Resistência a compressão - Químicos | Água | - Químico - Qualidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aditivo | - Qualidade - Testes no concreto |  |
| Agregados |  | - Granulometria - Teor de argila - Teor de material pulverulento - Impurezas orgânicas - Massa específica aparente e absoluta - Coeficiente de inchamento da areia - Absorção - Apreciação Petrográfica - Reatividade Potencial - Abrasão Los Angeles |  |  |  |

- TIPO  E  CARACTERÍSTICA DO CIMENTO  PORTLAND

O cimento portland é um pó fino com propriedades aglomerantes hidráulico aglutinantes ou ligantes, que endurece sob ação da água. Uma vez endurecido, mesmo voltando à  ação da água, o cimento  portland resiste sem se decompor.

O cimento portland, misturado com água e outros materiais de construção tais como a areia, a pedra e outros tipos de agregados, resultará em concreto para construções de casas, edifícios, pontes, barragens, portos, aeroportos, túneis, pavimentações de estradas e tantos outros.

Há tempos havia no Brasil, praticamente, um único tipo de cimento portland. Com a evolução técnica, foram sendo fabricados vários novos tipos, sendo que a maioria dos cimentos hoje existente no mercado servem para uso geral. Porém alguns deles tem certas características e propriedades que os tornam mais adequados para serem utilizados em concreto de determinadas construções. Recomenda-se utilizá-lo corretamente. Para isto, é de fundamental importância conhecer as suas característica e propriedades, podendo aproveitá-los da melhor forma possível dentro das condições impostas na sua obra.

O cimento apareceu na Europa, precisamente na Inglaterra, em 1824, e foi patenteado com o nome de cimento portland devido a um tipo de pedra muito resistente de cor cinza chamada portland, no sul do referido País.

- a)  NOMENCLATURA DO CIMENTO PORTLAND REGIDO PELAS NORMAS DA ABNT

| Nome técnico CP = Cimento Portland |  | Sigla | Classe | Identificação do tipo e classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cimento porland comum (NBR 5732) | Cimento portland comum | CP 1 | 25 | CO I – 25 |
|  |  |  | 32 | CO I – 32 |
|  |  |  | 40 | CO I – 40 |
|  | Cimento portland comum com adição | CP I –S | 25 | CP I – S-25 |
|  |  |  | 32 | CP I – S-32 |
|  |  |  | 40 | CP I – S-40 |
| Cimento portland composto (NBR 11578) | Cimento portland composto com escória | CP II –E | 25 | CP II – E-25 |
|  |  |  | 32 | CP I – E-32 |
|  |  |  | 40 | CP I – E-40 |
|  | Cimento portland composto com pozolana | CP II –Z | 25 | CP II – Z-25 |
|  |  |  | 32 | CP II – Z-32 |
|  |  |  | 40 | CP II – Z-40 |
|  | Cimento portland composto com fíller | CP II –F | 25 | CP II – F-25 |
|  |  |  | 32 | CP II – F-32 |
|  |  |  | 40 | CP II – F-40 |
| Cimento portland de alto forno (NBR 5735) |  | CP III | 25 | CP III – 25 |
|  |  |  | 32 | CP III – 32 |
|  |  |  | 40 | CP III – 40 |
| Cimento portland pozolânico (NBR - 5736) |  | CP IV | 25 | CP IV – 25 |
|  |  |  | 32 | CP IV – 32 |
| Cimento portland de alta resistência inicial (NBR 5733) |  | CPV-ARI-RS | -- | CPV-ARI-RS |
| Cimento portland de alta resistência inicial (NBR 5733) |  | CP V – ARI | -- | CP V – ARI |
| Cimento portland resistente aos sulfatos (NBR 5737) |  | - | 25 32 40 | Siglas e classe dos tipos originais acrescidos do sufixo BC. Exemplo: CP I – 32RS, CP III – 40BC etc. |
| Cimento portland de baixo calor de hidratação (NBR 13116) |  | - | 25 32 40 | Siglas e classe dos tipos originais acrescidos do sufixo BC. Exemplo: CP I – 32C, CP II – F-32BC, CPIII – 40BC etc. |
| Cimento portland branco estrutural (NBR 12989) |  | CPB | 25 | CPB – 25 |
|  |  |  | 32 | CPB – 32 |
|  |  |  | 40 | CPB – 40 |
| Cimento para poços petrolíferos (NBR 9831) |  | CPP | G | CPP – classe G |

- TIPO DE CIMENTO PORTLAND

| Propriedade | TIPO DE CIMENTO PORTLAND - CP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Comum e Composto | Alto Forno | Pozolânico | Alta Resistência Inicial | Resistente aos sulfatos | Branco Estrutural | Baixo Calor de Hidratação |
| Resistência À Compressão | Padrão | Menor nos primeiros dias e maior no final da cura | Menor nos primeiros dias e maior no final da cura | Muito maior nos primeiros dias | Padrão | Padrão | Menor nos Primeiros dias e padrão no Final da cura |
| Calor gerado na reação do cimento Com água | Padrão | Menor | Menor | Maior | Padrão | Maior | Menor |
| Impermeabilidade | Padrão | Maior | Maior | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Resistência aos Agentes agressivos São: águas do mar esgoto e poluição | Padrão | Maior | Maior | Menor | Maior | Menor | Maior |
| Durabilidade | Padrão | Maior | Maior | Padrão | Maior | Padrão | Maior |

| - APLICAÇÕES ADEQUADAS DOS DIFERENTES TIPOS DE CIMENTO PORTLAND |  |
| --- | --- |
| Aplicação | Tipos de cimento portland |
| Concreto simples (sem armadura) | Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z,) CP II-F), de Alto – forno (CP III) e Pozolânico (CP IV) |
| Concreto magro (para passeios e enchimentos) | Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de Alto forno (CP III) e Pozolânico (CP IV) |
| Concreto armado com função estrutural | Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de Alto – Forno (CP III), Pozolânico (CP IV), de Alta Resistência inicial (CP V – ARI, CPV – ARI–RS) e Branco Estrutural (CPB Estrutural) |
| Concreto protendido com protensão das barras antes do lançamento do concreto | Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-Z, CP IIF), de Alta Resist. Inicial (CP V– ARI, CPV – ARI–RS) e Branco Estrutural (CPB) Estrutural |
| Concreto protendido com protensão das barras após o endurecimento do concreto | Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), Alta Resist, Inicial (CP V-ARI, CPV – ARI–RS) e Branco Estrutural (CPB) Estrut.rural |
| Concreto armado para desforma rápida, curado por aspersão de água ou produto químico | De Alta Resistência Inicial (CP V– ARI, CPV – ARI–RS), Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de Alto-Forno (CP III), Pozolânico (CP IV) e Branco Estrutural (CPB Estrutural) |
| Concreto armado para desforma rápida, curado a vapor ou com outro tipo de cura térmica | Comum (CP I, CPI-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de Alto forno (CP III), Pozolânico (CP IV), de Alta Resistência nicial (CP V– ARI, CPV – ARI–RS. (CPV – ARI–RS) e Branco Estrutural (CPB Estrutural) |
| Elementos pré-moldados de concreto e artefatos de cimento curados por aspersão de água | Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de Alto-Forno (CP III), Pozolânico (CP IV), de Alta Resistência Inicial (CP V–ARI, CPV – ARI–RS) e Branco Estrutural (CPB) Estrutural |
| Elementos pré-moldados de concreto e artefatos de cimento para desforma rápida, curados por aspersão de água | de Alta Resistência Inicial (CP V-ARI, CPV – ARI–RS), Comum (CP I, CPI-S), Composto (CP II-E, CP II-Z CP II-F) e Branco Estrutural (CPB) |
| Elementos pré-moldados de concreto e artefatos de cimento para desforma rápida, curados a vapor ou com outro tipo de cura trémica | Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de Alto-forno (CP III) Pozolânico (CP IV) e Branco Estrutural (CPB) Estrutural |
| Pavimento de concreto simples ou armado | Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de Alto-forno (CP III) e Pozolânico (CP IV) |
| Pisos industriais de concreto | Comum (CP I, CP I-S) Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), AF (CP III), Pozolânico (CP IV) e de Alta Resistência inicial (CP V–ARI, CPV – ARI–RS) |
| Concreto arquitetônico | Branco Estrutural (CPB) Estrutural |
| Concreto com agregados reativos | Comum (CP I, CP I-S), Composto (CP II-E, CP II-Z, CP II-F), de Alto-Forno (CP III) e Pozolânico (CP IV, CPV – ARI–RS) |
| Concretos para meio agressivo (água do mar e de esgotos) | AF (CP III) e Pozolânico (CP IV, CPV – ARI–RS) e Resistente aos Sulfatos |
| Grandes volumes chamado, Concreto – massa | de Alto-Forno (CP III) e Pozolânico (CP IV) e de baixo Calor de Hidratação |

d) QUADRO DE EXEGÊNCIAS FÍSICAS E MACÂNICAS DO CIMENTO PORTLAND

| Tipo de cimento Portlad | Classe | Finura |  | Tempo de pega |  | Expansibilidade |  | Resistência à compressão |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Resíduo na peneira de 0,075 mm (%) | Área específica (m2 / kg) | Inicio (h) | Fim (h) * | A frio (mm) * | A quente (mm) | 1 dia (MPa) | 3 dias (Mpa) | 7dias (MPa) | 28 dias (Mpa) | 91 dias (MPa) |
| CP I CP I -S | 25 |  12,0 |  240 |  1 |  10 |  5 |  5 | -- |  8,0 |  15,0 |  25,0 | -- |
|  | 32 |  |  260 |  |  |  |  | -- | 10,0 |  20,0 |  32,0 |  |
|  | 40 |  10,0 |  280 |  |  |  |  | -- | 15,0 |  25,0 |  40,0 |  |
| CP II-E | 25 |  12,0 |  240 |  1 |  10 |  5 |  5 | -- |  8,0 |  15,0 |  25,0 | -- |
| CP II-Z | 32 |  |  260 |  |  |  |  | -- | 10,0 |  20,0 |  32,0 |  |
| CP II-F | 40 |  10,0 |  280 |  |  |  |  | -- | 15,0 |  25,0 |  40,0 |  |
| CP III ** | 25 |  8,0 | -- |  1 |  12 |  5 |  5 | -- |  8,0 |  15,0 |  25,0 |  32,0 |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  | -- | 10,0 |  20,0 |  32,0 |  40,0 |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  | -- | 12,0 |  23,0 |  40,0 |  48,0 |
| CP IV ** | 25 |  8,0 | -- |  1 |  12 |  5 |  5 |  |  8,0 |  15,0 |  25,0 |  32,0 |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  20,0 |  32,0 |  40,0 |
| CP V – ARI– RS |  |  6,0 |  300 |  1 |  10 |  5 |  5 |  11,0 |  24,0 |  34,0 | -- | -- |
| CP V – ARI |  |  |  |  |  |  |  |  14,0 |  |  |  |  |

*   Ensaios facultativos

** Outras característica podem ser exigidas, como calor de hidratação, inibição da expansão devida à

relação álcali-agregado,   resistência a meios agressivos, tempo máximo de inicio de pega.

e) QUADRO DE EXIGENCIAS QUÍMICAS DO CIMENTO PORTLAND

| Tipo de cimento portland | Resíduo insolúvel (%) | Perda ao fogo (%) | Mgo (%) | SO3 (%) | CO2 (%) | S (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP I CP I-S |  1,0  5,0 |  2,0  4,5 |  6,5 |  4,0 |  1,0  3,0 | -- -- |
| CP II-E CP II-Z CP II-F |  2,5  16,0  2,5 |  6,5 |  6,5 |  4,0 |  5,0 | -- -- |
| CP III |  1,5 |  4,5 | -- |  4,0 |  3,0 |  1,0 (1) |
| CP IV (2) (3) | (4) |  4,5 |  6,5 |  4,0 |  3,0 | -- |
| CP V-ARI-RS | -- |  4,5 |  6,5 | -- |  3,0 | -- |
| CP V-ARI |  1,0 |  |  |  3,5  4,5 (5) |  |  |

- Facultativo.

- A atividade pozolânica do cimento, determinada conforme a NBR 5753, deve ser positiva

- A atividade do material pozolânico, determina conforme a NBR 5752, deve ser maior que 75%

- O teor de material pozolânico deve se determinado pelo ensaio de resíduo insolúvel.

- O teor de SO3 igual a 3,5% aplica-se quando C3 A   8,0 e 4,5 % quando C3 A  8,0%

ENSAIOS  FÍSICOS  DO  CIMENTO  PORTLAND                                                                    (NBR 6156 - 6474 - 7215 - 7224 - 8809)

MATERIAL: CIMENTO PORTLAND  MARCA  ITAMBÉ CP I - S  CLASSE - 32

| NBR-11579 Finura 0,075mm = 2,3 % |  |  | NBR-11580 Água de consistência normal = 0,120 kg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio da mistura = 07 hs 10 minutos |  |  |  |  |  |
| NBR – 11581 Tempo de pega |  |  | Inicio de pega = 10 hs 44 minutos (inicio: 03:34 h) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Final de pega = 18 hs 26 minutos (fim: 11:16 h) |  |  |  |  |  |
| NBR-7224 Área específica = 2,63 m2/kg |  |  |  | NBR – 6474 Massa específica = 3,10 kg/dm3 |  |  |  |  |
| NBR – 11582 Expansibilidade de Le Chatelier À quente = 1,2 mm À frio = 1,1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NBR - 7215 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corpo de Prova N0 | Idade de Ruptura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 horas | 3 dias |  |  | 7 dias | 28 dias | 45 dias | 60 dias |
| Cx-1 | - | 14.8 |  |  | 21.8 | 38.3 | -- | -- |
| Cx-2 | - | 14.9 |  |  | 21.5 | 38.8 | -- | -- |
| Cx-3 | - | 15.1 |  |  | 21.9 | 38.2 | -- | -- |
| Cx-4 | - | 14.3 |  |  | 21.1 | 38.6 | -- | -- |
| Média MPa | -- | 14,8 |  |  | 21,6 | 38,5 | -- | -- |
| Desvio relativo máximo | -- | 3,4 |  |  | 2,3 | 0,8 | -- | -- |

OBS: Cimento aprovado para utilização em concreto

- AGREGADOS PARA CONCRETO

a) INTRODUÇÃO

O agregado, um dos ingredientes mais importantes na elaboração da dosagem de concreto. Sobretudo porque aproximadamente 70 à 80 % do volume do concreto é composto por agregados, o que torna  o custo mais baixo por unidade de volume, devido os mesmos serem de menor custo que o cimento. A atuação dos agregados é de forma decisiva em certas propriedades, entre as quais: redução de retração na pasta de cimento, aumento da resistência ao desgaste, melhoria na trabalhabilidade entre outros.

b) DEFINIÇÃO

A NBR 9935 / 87 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), define o agregado como material sem forma ou volume definido, geralmente inerte, de dimensões e propriedades adequadas para produção de concreto e argamassa.

- CLASSIFICAÇÃO

Os agregados destinados ao preparo do concreto poderão ser classificados pela origem, dimensões das partículas e densidade aparente.

- ORIGEM

- Os naturais de densidade média - serão encontrados na natureza já fragmentados sob a forma partículada de agregado: areias de barranco, mina, rios, dunas, e mar, seixos rolados ou pedregulhos extraídos das jazidas de rios, mar ou das jazidas de solo pedregulhoso.

- Os naturais de densidade leve - inorgânicos celular granulados constituídos da matéria prima por fontes naturais como: pedra pomes, escória vulcânica ou tufo.

Nota: os agregados pesados não são encontrados na natureza  já fragmentados.

- Os artificiais de densidade média - são aqueles que a matéria prima necessita ser triturada, trabalhada enfim beneficiada de alguma maneira para chegar a forma das partículas dos agregados miúdos e graúdos em condições apropriadas para utilização em concreto normal. Os mais conhecidos são formados através da moagem a britagem de rocha estáveis.

- Os artificiais de densidade leve - encontram-se os agregados da família dos inorgânicos leves celular granulados, obtidos por processos especiais de fabricação, através da expansão de produtos por aquecimento em alto-forno e posteriormente processo de moagem para adequar as condições de graduações necessárias para utilização em concreto leve, sendo: vermiculita, escória de alto forno, argila, diatomita, cinzas volantes, (“fly – ash”), ardósia ou folhelho.  além de outros.

Nota: O isopor em forma de grão (pérola) de isopor cuja densidade absoluta  0,017 t/m3 e a densidade aparente  0,0074 t/m3 pode ser considerado agregado para concreto leve não estrutural, utilizado para enchimento.

- Os artificiais de densidades alta - são aqueles constituídos da matéria prima trabalhada, triturada, beneficiada através da britagem para chegar a forma das partículas dos agregados miúdos e graúdos em condições apropriadas para a utilização em concreto pesado. Os minérios mais conhecidos são: barita, hematita, magnetita, entre outros.

- DIMENSÕES

- Quanto a dimensões, os agregados são classificados em dois grupos. Os miúdos: areias quartzosas, os graúdos: seixo rolado, cascalho, britas e os agregados pétreos de grandes grãos de pedras  250 mm, entre 76 mm e 250 mm, conforme estabelecido especificações da ABNT-NBR-7211 e 9935.

- Os agregados inorgânico leve, celular granulados, segundo as especificações Brasileira, encontram-se em dois grupo: o grupo I, os miúdos cujos grãos passam pelo menos 98% na peneira de 4,8 mm. No grupo II, os graúdos cujos grãos passam pelo menos 90% na peneira de 12,5 mm,  conforme os limites estabelecidos através da ANBT-NBR-7213.

- Os agregados miúdos de densidade leve, média ou alta são:  a areia de origem natural ou artificial resultante do esmagamento a moagem de vermiculita expandida, rochas estáveis, minério de bário além de outros ou a mistura de todos, cujos grãos passam pelo menos 95% na peneira 4,8 mm conforme NBR-5734, a melhor definição é apresentada nas faixas dos limites granulométricos estabelecidos para agregados miúdo: areia muito fina, fina, media ou grossa, conforme as especificações da  ABNT-NBR-7211 para agregados normal e pesado, quanto aos agregados leve, conforme os limites estabelecidos através da NBR-7213.

- Agregados graúdos de densidade média ou alta será: pedregulho natural ou brita artificial resultante do esmagamento a britagem de rochas estáveis, minério de bário entre outros ou a mistura de todos, cujos grãos passam na peneira 152 mm e ficam retido pelo menos 95% na peneira de 4,8 mm. A melhor definição é apresentada nas faixas de limites granulométricos  estabelecidos para os agregados graúdos: Brita no0, Brita no1, Brita no2, Brita no3 e Brita no 4, conforme ABNT-NBR 7211.

- Os agregados graúdos de densidade leve, pode ser: a vermiculita, escória de alto forno, argila, diatomita, pedra pomes, entre outros produtos resultantes da expansão por aquecimento e posteriormente moagem, cujos grãos ou a mistura de todos passam pelo menos 90% na peneira de 12,5 mm, conforme limites estabelecidos na NBR-7213 para agregados leve.

- Os agregados leves naturais ou artificiais, de uma maneira geral, estão próximos dos miúdos, tendo em vista que a ABNT estabelece pelo menos 90% do material passando pela peneira de 12,5 mm, o que torna na verdade um agregado médio. A pesar disto não podemos deixar de cita-los como agregados graúdos.

- CLASSIFICAÇÃO PELA DENSIDADE APARENTE SOLTA

- Agregados leves (de densidade aparente   1 t/m3 ), vermiculitas, argila expandida, escória de alto forno, pedras-pomes escória vulcânica, etc

- Agregados médio (de densidade aparente   1 t/m3  à     2 t/m3 ), areias quartzosas, seixos, britas de calcário, gnaisses, granitos, basalto etc.

- Agregados pesados (de densidade aparente 2 t/m3), barita massa esp.   2.9 t/m3  hematita   3,2 t/m3  magnetita     3,3 t/m3.

- OBTENÇÃO DOS AGREGADOS MIÚDOS NATURAIS

- Areia normal de origem natural - é o material encontrado na natureza em jazidas de bancos formadas acima do leito do terreno, jazidas de mina formadas abaixo do nível do terreno subterrâneas, jazidas de rio formada no leito, nas margens e no fundo dos rios, e jazidas de mar e dunas formadas nas margens nas praias ou no fundo do mar. Todos estes agregados miúdos naturais serão encontrados já fragmentados na forma de grãos em condições de ser utilizados em concreto normal. Alguns, principalmente os de bancos e mina que vem diretamente do solo, necessitam do processo mais enérgico de lavagem para eliminar torrões de argila, teor de pulverulento e outras impurezas existentes, e posteriormente a classificação. Todos os agregados miúdos naturais de densidade média antes da utilização deverão ser analisados em laboratório e submetidos a classificação dos limites estabelecidos conforme a  ABNT-NBR-7211.

- Areia leve de origem natural - são os agregados inorgânicos leve celular granulados, constituídos por materiais da natureza: pedra pomes, escória vulcânica ou tufo. Os agregados miúdos leve naturais antes da utilização deverão ser analisados em laboratório e submetidos a classificação dos limites restabelecidos conforme a ABNT-NBR-7211 e 7213.

- OBTENÇÃO DOS AGREGADOS MIÚDOS ARTIFICIAIS

- Areia normal de origem artificial é o material trabalhado obtido  da pedra rocha estáveis por redução do tamanho, processo de trituração provocado através de britagem, para chegarem a forma das partículas dos agregados miúdos em condições apropriadas para  a utilização em concreto normal. Os agregados miúdos médios artificiais antes da utilização deverão ser analisados em laboratório e submetidos a classificação dos limites estabelecidos conforme a ABNT-NBR-7211.

- Areia leve de origem artificial é fabricada através dos agregados leve celular, granulados de vermiculita entre outros. extraídos da natureza, preparados por expansão do produto através do aquecido em alto-forno, e posteriormente passando por processos de redução de tamanho través de moagem para chegarem a forma das partículas dos agregados miúdos em condições apropriadas para a utilização em concreto leve. Os agregados miúdos leve artificiais antes da utilização deverão ser analisados em laboratório e submetidos a classificação dos limites estabelecidos conforme as especificações da ABNT-NBR-7213.

- Os agregados miúdos de origem artificiais de densidade alta são aqueles constituídos da matéria prima triturada, beneficiada para chegarem a forma das partículas dos agregados miúdos em condições apropriadas para  a utilização em concreto pesado. Os minérios mais conhecidos são: barita, hematita, magnetita etc. Os agregados miúdos tem distribuição granulométrica para uso em concreto denso, próxima a zona 3 da NBR-7211.

i) OBTENÇÃO DO AGREGADO GRAÚDO NATURAL

- Pedregulho, seixo rolado ou cascalho são os nomes que poderão ser dados ao agregado graúdo de origem natural médio, que pode ser encontrado na natureza em jazidas de rio formadas no leito, no fundo ou nas margens dos rios, ou nas jazidas de solo pedregulhoso e arenoso na superfície, ou em maior profundidade do terreno. Este tipo de jazida é muito comum nas regiões de cerrados e desertos. Poderá obter cascalho de boa textura, resistente ao desgaste, mas, exige uma atenção especial com o teor de argila que o material poderá trazer na superfície das  partículas.

- O fato é que os materiais encontrados, tanto na jazida de rio como na jazida de solo, é retirado da natureza sem sofrer processo de benificiamento que altere suas características, porque ele já vem fragmentado isto é, com as suas partículas definidas. O material  extraído através da jazida de rio, em alguns casos não necessita passar por tratamento, processo de lavagem, apenas a classificação de tamanho. Quanto ao extraído através da jazida de solo, geralmente necessita passar por um processo mais enérgico de lavagem para retirar o teor de argila, pó e outras impurezas existentes que vêm envolvidas nas partículas dos grãos. Todos os agregados, sem exceção, antes da utilização deverão ser analisados em laboratório e submetidos a classificação dos limites estabelecidos conforme as especificações da  ABNT-NBR-7211

Nota: Os agregados graúdos de altas densidades (pesados) não são encontrados na natureza prontos para ser usados. Ao alcance do nosso conhecimento até o momento constatamos que todos os citados necessitaram de beneficamente para serem utilizados em concreto. Assim sendo, não temos conhecimento de alguma publicação a respeito.

j) OBTENÇÃO DO AGREGADO GRAUDO ARTIFICIAL

- Os agregados de densidade média as rochas estáveis natural: pedra granito, basalto, gnaisse, cálcario, arenito, além de outros, transformada em agregado graúdo, brita artificial, através da redução de tamanho por processo de trituração esmagamento a britagem, para chegarem a forma das partículas de agregados graúdos em condições apropriadas para a utilização em concreto normal. Todos os agregados graúdos médio artificiais antes da utilização deverão ser analisados em laboratório e submetidos a classificação dos limites estabelecidos conforme as especificações da ABNT-NBR-7211

- Os agregados leves preparados por expansão, calcinação e sinterização de produtos como: escória de alto-forno, argila, diatomita, cinzas volantes (“fly-ash”) ardósia ou folhelho. Todos extraídos da natureza e passados por aquecimento através de alto-forno e posteriormente a moagem  transformado em forma de grãos poroso o agregado para concreto.

Nota: argila expandida formada em proporções variáveis de silicato de alumínio, óxidos, ferro, magnésio  e outros elementos que formam a argila que será aquecida acima de 1000oc em fornos rotativos, e posteriormente, através de moagem transformado em forma do grão poroso esferoidal.

- Os agregados pesado como: barita minério de bário, Hematita , magnetita, triturado, britado constitui os agregados para chegarem a forma das partículas de agregados graúdos em condições apropriadas para a utilização em concreto pesado. Os agregados pesados antes de serem utilizados deverão ser analisados em laboratório e submetidos a classificação dos limites estabelecidos conforme as especificações da  ABNT-NBR-7211

- PROPRIEDADES DOS AGREGADOS DE DENSIDADE NORMAL

Os agregados naturais de densidade média têm forma de grãos cubóides de superfície arredondada e lisa, apresentam baixos teores de absorção de água ótima trabalhabilidade, em virtude da falta de aspereza e rugosidade dos grãos, se não tomar certos cuidados na dosagem, no manuseio e lançamento, poderá apresentar problemas de aderência na pasta de cimento e água.

Os agregados chamados artificiais de densidade média apresentam forma de grãos de superfície angulosa, extremamente irregular, variam entre eles conforme a formação da rocha. Apresentam maior teor de absorção de água, trabalhabilidade razoável e ótima aderência na pasta de cimento e água .

Constatamos acima que a forma dos grãos tem efeitos importantes no que se refere a plasticidade, trabalhabilidade, absorção de água e resistência ao cisalhamento.

Concreto  com os dois tipos de agregados de densidade normal

| DADOS | AGREGADOS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Natural seixo rolado | Artificial brita de rocha |
| Plasticidade | Maior | Menor |
| Trabalhabilidade | Maior | Menor |
| Aderência na pasta | Menor | Maior |
| Absorção de água | Menor | Maior |
| Resistência a compressão | Menor | Maior |

Nota: Os agregados extraídos das jazidas das praias praticamente não são utilizados no preparo de concreto por serem muito finos e apresentarem alto teor de cloreto de sódio. O mesmo ocorre com as areias de dunas próximas ao litoral.

Os agregados leves apresentados ao longo desta edição, poderão ser utilizados no preparo de concretos leve não exposto ao tempo, destinado as estruturas que necessitem de resistência sem carregamento ou para enchimento, isolantes térmicos ou acústicos. Portanto o concreto leve possui todas estas qualidades além de outras. É um produto de custo mais alto em relação ao concreto normal.

Os agregados  médio utiliza-se em concreto normal de resistência baixa, média e alta

Os agregados pesados serão utilizados no preparo de concreto pesado, o qual é destinado para concretagem de estruturas de segurança máxima: paredes de usinas nucleares, escudo biológico, blindagens, ou até nos locais com alto teores de poluição. Por ser apropriado para ambientes de alto risco, é o produto de maior custo entre os de

- ANÁLISES DOS AGREGADOS:

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA (ABNT NBR 7217)

a) AMOSTRA: AREIA NATURAL PROCEDENTE DO RIO  VERMELHO - ALEXANDRA - PR

| PENEIRAS (mm) | PESOS ( g ) |  | PORCENTAGENS |  |  |  | LIMITES DA ABNT – NBR 7211 (PORCENTAGENS ACUMULADAS) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RETIDA |  | ACUMULADAS |  | MUITO FINA |  | FINA |  | MEDIA |  | GROSSA |
| 9,5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6,3 | 29,30 |  | 2,93 |  | 2,93 |  | 0 - 3 |  | 0 - 7 |  | 0 - 7 |  | 0 - 7 |
| 4,8 | 28,90 |  | 2,89 |  | 5,82 |  | 0 - 5 |  | 0 - 10 |  | 0 - 11 |  | 0 - 12 |
| 2,4 | 319,3 |  | 31,93 |  | 37,75 |  | 0 - 5 |  | 0 - 15 |  | 0 - 25 |  | 0 - 40 |
| 1,2 | 172,1 |  | 17,21 |  | 54,96 |  | 0 - 10 |  | 0 - 25 |  | 10 - 45 |  | 30 - 70 |
| 0,6 | 128,3 |  | 12,83 |  | 67,79 |  | 0 - 20 |  | 21 - 40 |  | 41 - 65 |  | 66 - 85 |
| 0,3 | 132,6 |  | 13,26 |  | 81,05 |  | 50 - 85 |  | 60 - 88 |  | 70 - 92 |  | 80 - 95 |
| 0,15 | 100,0 |  | 10,00 |  | 91,05 |  | 85 - 100 |  | 90 - 100 |  | 90 - 100 |  | 90 - 100 |
| Fundo | 89,5 |  | 8,93 |  | //////// |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Total | 1000 |  | //////// |  | 100,00 |  | ////////////////// |  | ////////////////// |  | ////////////////// |  | ////////////////// |
| MÓDULO DE FINURA: 3,38 |  |  |  |  |  |  | DIMENSÃO MAXIMA CARACTERÍTICA: 6,3 mm |  |  |  |  |  |  |
| NBR- 6458 |  | NBR- 7251 |  | NBR- 7218 |  | NBR- 7220 |  | ASTM –C 128 |  | ASTM –C123 |  | NBR – 6465 |  |
| Massa Específica Real ( kg/dm3 ) |  | Massa Unitária ( kg/dm3 ) |  | Torrões de Argila ( % ) |  | Material Pulverulento ( % ) |  | Impureza Orgânica ( p. p. m. ) |  | Absorção ( % ) |  | Abrasão Los Ângeles ( % ) |  |
| 2,59 |  | 1,50 |  | 0,1 |  | 2,6 |  | Menor |  | 0,9 |  | ---- |  |
| LIMITES MÁXIMOS PERMITIDO NAS ESPECIFÍCAÇÕES DA ABNT – NBR – 7211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,55 a 2,65 |  | 1,40 a 1,65 |  |  3% |  |  5 % |  |  300 PP |  | 0,3 a 2,0 |  |  |  |

b) AMOSTRA:  BRITA I  DA  PEDREIRA  BOSCARDIM

| PENEIRAS (mm) | PESOS ( g ) | (%) PORCENTAGENS |  | Calculo M. F | LIMITES DA ABNT - NBR 7211 (% ACUMULADAS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RETIDA | ACUMULADAS |  | Graduação 0 | Graduação 1 | Graduação 2 | Graduação 3 | Graduação 4 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | /////////// | -- | -- | -- | -- | 0 - 30 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | /////////// | -- | -- | -- | 0 | 75 - 100 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 - 30 | 90 - 100 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | /////////// | -- | -- | 0 | 75 - 100 | 95 - 100 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | /////////// | -- | 0 | 0 - 25 | 87 - 100 | -- |
| 19 | 92 | 1.84 | 1,84 | 1,84 | -- | 0 - 10 | 75 - 100 | 95 - 100 | -- |
| 12,5 | 1143 | 22,86 | 24,70 | /////////// | 0 | -- | 90 - 100 | -- | -- |
| 9,5 | 2906 | 58,12 | 82,82 | 82,82 | 0 - 10 | 80 - 100 | 95 - 100 | -- | -- |
| 6,3 | 529 | 10,58 | 93,40 | /////////// | -- | 92 - 100 | -- | -- | -- |
| 4,8 | 110 | 2,20 | 95,60 | 95,60 | 80 - 100 | 95 - 100 | -- | -- | -- |
| 2,4 | 162 | 3,24 | 98,84 | 98,84 | 95 - 100 | -- | -- | -- | -- |
| Fundo | 58 | 1,16 | 100,0 | 400 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total | 5.000 | MÓDULO DE FINURA : 6,79 |  |  | DIMENSÃO MAXIMA CARACTERÍTICA : 19 mm |  |  |  |  |

| NBR- 6458 | NBR- 7251 | NBR – 7810 | NBR- 7218 | NBR – 7219 | NBR – 7220 | ASTM - C 123 | NBR – 6465 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Massa Específica Real ( kg/dm3 ) | Massa Unitária ( kg/dm3 ) | Massa Unitária Compactada (kg/dm3) | Torrões de Argila ( % ) | Material Pulverulento ( % ) | Impureza Orgânica ( p. p. m. ) | Absorção ( % ) | Abrasão Los Ângeles ( % ) |
| 2,70 | 1,40 | 1,51 | 0,0 | 0,6 | --- | 0,3 | 28,6 |
| LIMITES MÁXIMOS PERMITIDO NAS ESPECIFÍCAÇÕES DA ABNT - NBR – 7211 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,55 a 3,00 | 1,25 a 1,85 | 1,30 a 2,00 |  0,5 % |  1 % | --- | 0,3 a 2,0 |  50% |

- AMOSTRA:  BIRTA II  DA  PEDREIRA  BOSCARDIM

| PENEIRAS (mm) | PESOS ( g ) | (%) PORCENTAGENS |  | Cálculo M. F. | LIMITES DA ABNT - NBR 7211 (% ACUMULADAS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RETIDA | ACUMULADAS |  | Graduação 0 | Graduação 1 | Graduação 2 | Graduação 3 | Graduação 4 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | //////////// | -- | -- | -- | -- | 0 - 30 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | //////////// | -- | -- | -- | 0 | 75 - 100 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 - 30 | 90 - 100 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | //////////// | -- | -- | 0 | 75 - 100 | 95 - 100 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | //////////// | -- | 0 | 0 - 25 | 87 - 100 | -- |
| 19 | 7,606 | 76,06 | 76,06 | 76,06 | -- | 0 - 10 | 75 - 100 | 95 - 100 | -- |
| 12,5 | 1,904 | 19,04 | 95,10 | /////////// | 0 | -- | 90 - 100 | -- | -- |
| 9,5 | 42,0 | 0,42 | 95,52 | 95,52 | 0 - 10 | 80 - 100 | 95 - 100 | -- | -- |
| 6,3 | 446,0 | 4,46 | 99,98 | /////////// | -- | 92 - 100 | -- | -- | -- |
| 4,8 | 0 | 0 | 100,00 | 100 | 80 - 100 | 95 - 100 | -- | -- | -- |
| 2,4 | 0 | 0 | 100,00 | 100 | 95 - 100 | -- | -- | -- | -- |
| Fundo | 2 | 0,02 | 100,00 | 400 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total | 10.00 | MÓDULO DE FINURA : 7,72 |  |  | DIMENSÃO MAXIMA CARACTERÍTICA : 25 mm |  |  |  |  |

| NBR- 6458 | NBR- 7251 | NBR – 7810 | NBR- 7218 | NBR- 7219 | NBR - 7220 | ASTM - C 123 | NBR – 6465 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Massa Específica Real absoluta ( kg/dm3 ) | Massa Unitária ( kg/dm3 ) | Massa Unitária Compactada ( kg/dm3 ) | Torrões de Argila ( % ) | Material Pulverulento ( % ) | Impureza Orgânica ( p. p. m. ) | Absorção ( % ) | Abrasão Los Ângeles ( % ) |
| 2,72 | 1,35 | 1,46 | 0,0 | 0,4 | --- | 0,3 | 28,6 |
| LIMITES MÁXIMOS PERMITIDO NAS ESPECIFÍCAÇÕES DA ABNT - NBR – 7211 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,55 a 3,00 | 1,20 a 1,80 | 1,25 a 1,95 |  0,5 % |  1 % | --- | 0,3 a 2,0 |  50% |

Os materiais analisados são de densidade média, o miúdo de origem natural, quanto ao graúdo de origem artificial pedra britada. Nas tabelas dos ensaios já encontram-se os limites estabelecidos pelas especificações brasileira e estrangeira. Assim sendo todos as análises para caracterização dos materiais efetuados no laboratório, foram submetidos aos limites estabelecidos conforme a  Associação  Brasileira de Normas Técnicas (ANBT - BNR - 7211) e América Society For Testing And Materials - ASTM.

- DETERMINAÇÃO DO  INCHAMENTO  DA  AREIA

(ABNT - NBR  6467)

AMOSTRA: AREIA NATURAL PROCENDENTE DO RIO VERMELHO - PARANAGUA

| h = % | 0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 12,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Peso do recipiente + amostra (kg) | 26,000 | 24,650 | 23,750 | 23,000 | 22,250 | 22,400 | 22,100 | 22,550 | 23,300 | 25,400 |
| b) Peso do recipiente (kg) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| c) Peso da amostra (kg) | 22,500 | 21,150 | 20,250 | 19,500 | 19,050 | 18,900 | 18,600 | 19,050 | 19,800 | 21,900 |
| D) Volume do recipiente (dm3) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Y (kg / dm3) | 1,50 | 1,41 | 1,35 | 1,30 | 1,27 | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 1,32 | 1,46 |
| Vh / Vs | 1,0 | 1,07 | 1,12 | 1,18 | 1,22 | 1,24 | 1,27 | 1,26 | 1,24 | 1,15 |

| UMIDADE CRÍTICA | 4,0% |
| --- | --- |
| INCHAMENTO MÉDIO | 27 % |

C) Peso da amostra = Peso da amostra + recipiente – Peso do recipiente

Y = Peso unitário =  Peso da amostra  Volume do recipiente

Coeficiente  de inchamento = Vh  =   Ys   x   100 + h

Vs       Yh          100

Onde:

h     =  umidade

Vh   =  Volume da areia úmida

Vs   =  Volume  da areia  seca

Vs   =  Volume  da areia  seca

Ys   =  Peso unitário da areia seca

Yh  =   Peso unitário da areia úmida

- FIXAÇÃO DO FATOR  ÁGUA / CIMENTO  ADEQUADO:

fixação ou a escolha da relação água/cimento (a/c) do concreto deve ser feita sobre os critérios de durabilidade, resistência e adensamento do concreto. E realizar estudo especifico levando em consideração o grau de intensidade dos agentes agressivos provocados pelas condições ambientais as quais o concreto será exposto. A partir destes dados, adota-se a relação a/c e o tipo de cimento mais adequados ao ambiente,  proporcionando a qualidade útil e duradoura para a estrutura.

A escolha da relação a/c em função da resistência mecânica do concreto poderá

ser obtida na tabela III, Curva de Abrams, em função do fcj calculado e da resistência do próprio cimento obtido no laboratório envolvido no estudo da dosagem, ou confiar nos resultados fornecidos pelo fabricante que tem a responsabilidade de garantir o produto, sendo em geral bastante confiáveis.

| 7) CONDIÇÕES AMBIENTAIS | Normal “ “ | - Variações de temperaturas - Alto teor de umidade - Semi-árido |
| --- | --- | --- |
|  | Agressivo | - Árido - Altos teores de poluição - Água do mar - Radioatividade - Entre outros |

- 8)  TAMANHO  MÁXIMO  DOS  AGREGADOS

TABELA I

| ABNT E INT – INSTITUTO EXPERIMENTAL DOS CONCRETOS |  |
| --- | --- |
| Areia |  4,8 mm |
| Brita 0 | 4,8 a 9,5 mm |
| Brita 1 | 9,5 a 19 mm |
| Brita 2 | 19 a 38 mm |
| Brita 3 | 38 a 76 mm |
| Pedra de mão  | 76 mm |

A escolha do tamanho máximo será feita tendo em vista as limitações dos elementos geométricos das estruturas. Com muito "Bom Senso", deve-se procurar o maior tamanho  possível  do  agregado  (superfície específica).

1/4 da menor dimensão da peça em planta

1/3 da menor espessura da laje

Dmáx 1,2   x  ev (espaçamento vertical entre as armaduras)

0,8  x  eh (espaçamento horizontal entre as armadura)

- 3/4      da menor distância  entre as barras da armadura

1/3      do  diâmetro da tubulação  de  bombeamento

TABELA  II  -  Resumo dos resultados das análises dos materiais.

| ##### Materiais  | Resistência à Compressão fc (MPa) |  Massa Especifica absoluta (kg/dm3) | PUS = Peso Unitário Solto (kg/dm3) | PUC = Peso Unitário Compactado (kg/dm3) | Inchamento da areia (%) | Diâmetro máximo (mm) | Módulo de finura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Cimento | ## 38 | 3,10 | -- | -- | -- | ## -- | -- |
| Areia | -- | 2,59 | 1,50 | -- | 25 | 4,8 | 2,80 |
| Brita I | -- | 2,70 | 1,40 | 1,51 | -- | 19 | 6.70 |
| Brita II | -- | 2,72 | 1,35 | 1,46 | -- | 25 | 7,88 |

9)  CÁLCULO  DO  TRAÇO:

- a) CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE DOSAGEM (fcj):

- Fixa a condição característica da obra pela resistência do concreto (fck) estipulada no projeto, na idade de "f "dias (efetiva), definida pela expressão:

Fcj = fck + 1,65 x sd

b) DESVIO PADRÃO DO CONCRETO:

definido pela expressão:

sd=fci−fcm2n−1                         Cv  =  sdfcm∗100

onde:

sd   = Desvio Padrão de Dosagem do Concreto

fci   = Resistência individual de cada Exemplar

fcm = Resistência Média dos Exemplares

n     = no Total de Exemplares

- Cv  = Coeficiente de Variação do concreto em (%)

fc   =  Resistência à compressão do concreto

fcj  =  Resistência média à compressão na idade de j dias (efetiva) ou resistência de

dosagem

fck = Resistência característica do concreto à compressão

O valor do desvio padrão depende da condição específica da obra. Se não for conhecido, segundo a ABNT poderão ser fixados inicialmente os desvios em função do tipo e condições de controle a serem empregados:

CONDIÇÃO A

- Aplicável a concreto de classe C10 à C80         (fck 10  à  80 MPa)

- Cimento e agregado medido em massa

- Água medida em massa ou volume com dispositivo dosador

- Determinações precisas e freqüentes da umidade dos agregados

Proposta  do  sd   =    4,0  MPa

CONDIÇÃO B

- Aplicável a concretos de classe C10 à C20     (fck  10  à  20 MPa)

- Cimento em massa

- Agregado em volume

- Água em volume com dispositivo dosador

- Correção da umidade em pelo menos três vezes da mesma turma de concretagem

- Volume do agregado miúdo corrigido pela curva de inchamento

Proposta  do  sd    =   5,5   MPa

CONDIÇÃO C

- Aplicável a concretos da classe C10 à C15     (fck  10  a  15 MPa)

- Cimento em massa

- Água em volume

- Umidade estimada

- Exige-se para esta condição o consumo mínimo de cimento = 350 kg/m3

Proposta  do  sd   =   7,0    MPa

CONDIÇÃO D

- O desvio padrão (sd)  poderá ser igual ao sd de 20 exemplares feito na obra

- Condições ACI 214/86

| # Condição | Sd |
| --- | --- |
| Condição A | 2,8 a 3,5 Mpa |
| Condição B | 3,5 a 4,2 Mpa |
| Condição C | 4,2 a 4,9 Mpa |

10) O EXERCÍCIO  DE CÁLCULO DO TRAÇO DE CONCRETO

Concreto de  fck = 15 MPa

a) fcj =  fck  +  1,65  x  sd   =  15  +  1,65  x  5,5  =  24,075 MPa

Logo:  fcj  =  24,1 MPa

- Fator a/c = 0,60  Obtido  na  tabela  III, em função do fcj calculado e da

resistência do  cimento;

- Relação água/mistura seca (A%) calculado, ou obtido na tabela IV em função  do Diâmetro  máximo do agregado graúdo  (brita II) e do sistema  de adensamento do concreto;

- AR incorporado no concreto, obtido também na tabela IV em  função do diâmetro máximo do agregado graúdo (brita II;)

- Na tabela II, resumo dos resultados das característica dos materiais onde o  agregado graúdo  (brita II) com diâmetro máximo  = 25 mm;

- Optamos pela dosagem de concreto aplicável com vibração moderada, sendo diâmetro máximo =25mm, entrando com esses dados na tabela IV, tem-se A% e AR

g)  Logo temos a relação água mistura seca   A% = 8,5 e porcentagem  de  AR

INCORPORADO NO CONCRETO = 1,5 %

( vide tabela IV)

- TABELA III

- TABELA IV - método do INT e ABCP

| Diâmetro máximo Da brita (mm) | A% PARA ADENSAMENTO |  |  | Porcentagem de ar incorporado (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manual (%) | Moderado (%) | Enérgico (%) |  |
| 6,3 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 3,5 |
| 9,5 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 3,0 |
| 12,5 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 2,5 |
| 19,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 2,0 |
| 25,0 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 1,5 |
| 32,0 | 9,7 | 8,2 | 7,3 | 1,0 |
| 38,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 1,0 |
| 50,0 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 0,5 |
| 76,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 0,3 |

11) CÁLCULO DA RELAÇÃO (M) DOS AGREGADOS EM PESO

- Denominado   M   A + B  sendo:  (Areia + Brita)

- TABELA – V

| ABCP - PROPORCIONAMENTO DOS AGREGADOS GRAÚDOS |  |
| --- | --- |
| Britas utilizadas | Proporção |
| B0, B1 | B0 30% e B1 70% |
| B1, B2 | B1 50% e B2 50% |
| B2, B3 | B2 50% e B3 50% |
| B3, B4 | B3 50% e B4 50% |

- 12) ALTERNATIVAS PARA COMPOSIÇÃO DOS AGREGADOS (M) :

- a)  MÉTODO ATRAVÉS DA PORCENTAGEM DE VAZIOS:

- A composição ideal dos agregados secos: misturas sucessivas; deverá ser definida em laboratório através de ensaios para determinação da menor percentagem de vazios entre os agregados. Consiste em determinar  densidade aparente, no mínimo de 5 misturas diferentes de agregados (areia + britas). A densidade aparente destas misturas que proporcionar o maior valor, certamente é a mais homogênea, atingirá o máximo de compacidade e consequentemente a menor porcentagem de vazios.

Nota: o mesmo método é muito empregado para a definição das composições em dosagens de concretos especiais, onde não é possível utilizar a curva da granulometria.

Porcentagem de Vazios = (Massa específica - Massa Unitária) x 100

Massa Específica

MISTURA SUCESSIVA DOS AGREGADOS GRÁUDOS EM ESTADO SECO

| MASSA UNTÁRIA DA MISTURA DE BRITA I + BRITA II |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COLUNA  | A | B | C | D | E | F | G |
| PORCENTAGEM DE BRITA I | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| PORCENTAGEM DE BRITA II | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| MASSA UNITÁRIA SOLTA (kg/cm3) | 1,35 | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,44 | 1,42 | 1,40 |
| PORCENTAGEM DE VAZIOS (%) | 50,2 | 49,8 | 48,7 | 48,0 | 46,9 | 47,6 | 48,3 |

% VAZIOS = MASSA ESPECÍFICA DA MISTURA - MASSA UNITÁRIA SOLTA DA MISTURA  x 100

MASSA  ESPECÍFICA DA MISTURA

A = 2,71 - 1,35 x 100 = 50,2 %       B = 2,71 - 1,36 x 100 = 49,8 %          C = 2,71 - 1,39 x 100 = 48,7 %

2,71                                                  2,71                                                    2,71

D = 2,71 - 1,44 x 100 = 48,0 %       E = 2,71 - 1,44 x 100 = 46,9%            F = 2,71 - 1,42 x 100 = 47,6 %

2,71                                                  2,71                                                    2,71

G = 2,71 - 1,40 x 100 =  48,3 %

2,71

GRÁFICO NO 1    MISTURA  DE   BRITA I  +  BRITA II

| MASSA UNITÁRIA SOLTA kg/dm3 | 1,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRITA I  |  | % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| BRITA II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Confirmou a estimativa da ABCP, tendo em vista a menor porcentagem de vazios, portanto a melhor mistura obtido entre as britas:  Brita I = 50%  e  Brita II = 50%

MISTURA SUCESSIVA DE TODOS OS AGREGADOS EM ESTADO SECO

| MASSA UNTÁRIA DA MISTURA DA AREIA + BRITA I + BRITA II |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COLUNA  | A | B | C | D | E | F | G |
| PORCENTAGEM DE AREIA (%) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| PORCENTAGEM DE BRITA I + BRITA II (%) | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| MASSA UNITÁRIA SOLTA (kg/cm3) | 1,51 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,73 | 1,68 | 1,62 |
| PORCENTAGEM DE VAZIOS (%) | 43,7 | 41,9 | 40,1 | 38,0 | 35,0 | 36,4 | 38,4 |

A = 2,67 - 1,51 x 100 = 43,4 %       B = 2,67 - 1,55 x 100 = 41,9 %         C = 2,66 - 1,60 x 100 = 39,9 %

2,67                                                  2,67                                                  2,66

D = 2,66 - 1,65 x 100 = 38,0 %       E = 2,65 - 1,73 x 100 = 34,7%            F = 2,64 - 1,68 x 100 = 36,4 %

2,66                                                  2,65                                                    2,64

G = 2,63 - 1,62 x 100 =  38,4 %

2,63

GRÁFICO NO  2  MISTURA DOS AGREGADOS - AREIA  + BRITA I + BRITA

| MASSA UNITÁRIA SOLTA kg/dm3 | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREIA  2,67 2,67 2,66 D = 2,66 - 1,65 x 100 = 38,0 % E = 2,65 - 1,73 x 100 = 34,7% F = 2,64 - 1,68 x 100 = 36,4 % 2,66 2,65 2,64 G = 2,63 - 1,62 x 100 = 38,4 % 2,67 – 1,51 x 100 = 43,4 % B = 2,67 - 1,55 x 100 = 41,9 % C = 2,66 - 1,60 x 100 = 39,9 % 2,67 2,67 2,66 D = 2,66 - 1,65 x 100 = 38,0 % E = 2,65 - 1,73 x 100 = 34,7% F = 2,64 - 1,68 x 100 = 36,4 % 2,66 2,65 2,64 G = 2,63 - 1,62 x 100 = 38,4 % |  | 30 35 40 45 50 55 60 70 65 60 55 50 45 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| BRITAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Tendo  em  vista  a  menor  porcentagem de vazios,  portanto  a  melhor mistura obtido dos agregados miúdo e graúdos  para utilização na dosagem,  foi estabelecido: areia = 50 %  e britas = 50%.

b) MÉTODO ATRAVÉS DA MESCLA GRANULOMÉTRICA

Composição da mistura seca: processo da mescla granulométrica curva de Füller, consiste traçar através de tentativas a granulometria contínua da mistura dos agregados. O melhor ajuste das porcentagens de agregado miúdo e graúdo utilizado no traço, proporcionará a curva granulométrica da mistura mais homogênea. O resultado considerado ideal, será obtido através do processo gradativo em posicionar a curva granulométrica da mistura (areia + brita), tangenciando o mais próximo possível da reta iniciada em 0% das porcentagens acumuladas com a linha vertical correspondente ao diâmetro máximo da granulometria do agregado mais grosso, (neste caso a brita II), cujo diâmetro = 25mm, até 100% das porcentagens acumuladas correspondente a 0% passando ou seja, o final da granulometria.

# MESCLA  GRANULOMÉTRICA  DA  MISTURA  SECA  DOS  AGREGADOS

QUADRO No 1  - GRANULOMETRIA  INDIVIDUAL  DOS  AGREGADOS

| PENEIRA Mm | AREIA |  |  | BRITA I |  |  | BRITA II |  |  | MESCLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % Acumuladas | 50 % Estimado | % Acumuladas |  | 25 % Estimado | % Acumuladas |  | 25 % Estimado | 0 |  |
| 38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 19 | 0 | 0 | 1,8 |  | 0,5 | 76,1 |  | 19,0 | 19,5 |  |
| 12,5 | 0 | 0 | 24,7 |  | 6,2 | 95,1 |  | 23,8 | 30,0 |  |
| 9,5 | 0 | 0 | 82,8 |  | 20,7 | 95,5 |  | 23,9 | 44,6 |  |
| 6,3 | 2,9 | 1,5 | 93,4 |  | 23,4 | 99,9 |  | 25,0 | 51,8 |  |
| 4,8 | 5,8 | 2,9 | 95,6 |  | 23,9 | 100,0 |  | 25,0 | 52,0 |  |
| 2,4 | 37,8 | 18,9 | 98,8 |  | 24,7 | 100,0 |  | 25,0 | 68,6 |  |
| 1,2 | 55,0 | 27,5 | 100,0 |  | 25,0 | 100,0 |  | 25,0 | 77,5 |  |
| 0,6 | 67,8 | 33,9 | 100,0 |  | 25,0 | 100,0 |  | 25,0 | 84,0 |  |
| 0,3 | 81,1 | 40,6 | 100,0 |  | 25,0 | 100,0 |  | 25,0 | 90,6 |  |
| 0,15 | 91,1 | 45,6 | 100,0 |  | 25,0 | 100,0 |  | 25,0 | 95,6 |  |
| Fundo | 100 | 50,0 | 100,0 |  | 25,0 | 100,0 |  | 25,0 | 100,0 |  |

Reta contínua de Füller−Y=100  dD

QUADRO No 2 -  MESCLA  DA  MISTURA

| PASSANDO | 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | % ACUMULADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peneiras (mm) 0,15 0,3 0,6 1,2 2,4 4,8 6,3 9,5 12,5 19 25 32 38 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A mescla granulométrica no item b. Foi efetuada com as mesmas porcentagens da mistura que proporcionou a menor porcentagem de vazios obtida no processo das misturas sucessivas no item a gráfico 2 da página 27. A finalidade de utilizar as mesmas porcentagens dos agregados, foi para análises do comportamento da curva da mistura caracterizada no processo anterior como a mais homogênea. Tendo em vista que a curva da mescla se manteve tangencialmente sempre próximo da reta, constatamos que os resultados comparativos entre os dois processos, foram coerentes.

c) PORCENTAGEM DE ARGAMASSA POR ESTIMATIVA:

Argamassa estimada para efeito de cálculo: se eventualmente for definido por estimativa a porcentagem de argamassa, deve-se levar em consideração os resultados das análises efetuadas em laboratório, para conhecimento das características dos agregados, e acima de tudo ser bom conhecedor do manuseio de concreto. Outro fator importante seria obter dados da utilização destes agregados em outras dosagens, as referências de comportamento da possível aceitação dos referidos materiais utilizados em outras oportunidades, tornaria a estimativa mais coerente e segura

OBS: Em todos os métodos adotados são indispensáveis os testes práticos de dosagens experimentais em laboratório para os ajustes na dosagem final.

Foram apresentados 3 métodos para obtermos o TUPS, as fórmulas de  cálculos serão as mesmas nos itens A e B conforme 1o exemplo. Quanto ao item C, com argamassa estimada será formula diferente, conforme mostra o 2o  exemplo.

13) CÁLCULO DO TUPS – TRAÇO UNITÁRIO EM PESO SECO

| C = Cimento | #### A = Areia | #### B = Brita | #### Á/C = Água |
| --- | --- | --- | --- |

- EXEMPLO DE CÁLCULO DO VALOR DE (M) - TRAÇO BRUTO EM PESO

M = Fator  Água/Cimento  x  100        – 1       M = A/C x 100 -1 = 0,60 x 100  - 1 = 6,06

Relação Água/mistura seca (A%)                        A%                     8,5

- Relação de Cimento em peso no traço...........................................  .  = 1 kg

Relação de agregados em peso no traço (Areia + Brita) ............  ....  =  6,06 kg

.

Fator Água/Cimento obtido na tabela  III...................................  .......  =  0,60 kg

| Gráfico no 2 - Mescla a composição ideal dos agregados | - Areia = 49,8 % |
| --- | --- |
|  | - Britas = 50,2 % |

- A) Método da mistura sucessiva dos agregados, opção da menor porcentagem de vazios

- B) Método da mescla granulométrica da mistura dos agregados, opção do melhor ajuste

- da curva através da reta contínua de Füller.

- C) Método de argamassa estimada para base do início de cálculo

- 1o EXEMPLO: MÉTODOS E CÁLCULOS PARA OBTER O TUPS

- Proporção de Areia A = (M) Relação (Areia + Brita) x composição ideal da Areia

100

Proporção da Areia  A = 6,06 x 49,8 = 3,02 kg

100

- Proporção das Britas B = (M) Relação (Areia + Britas) x composição ideal da Brita

100

- Proporção das Britas  B = 6,06 x 50,2 = 3,04 kg

- 100

- Tabela  V (ABCP) mistura ideal entre   Brita I  e Brita II  50% de cada

- Proporção de Brita I = 3,04  x  50 = 1,52 kg           Brita II = 3,04  x  50 = 1,52 kg

- 100                                                    100

| - TUPS: | - C = 1 kg | - A = 3,02 kg | - BI = 1,52 kg | - BII = 1,52 kg | - A/C = 0,60 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2o EXEMPLO: MÉTODO E CÁLCULOS PARA OBTER O TUPS

- Argamassa estimada descrito no item C

| - M = Traço Bruto em peso | - - Relação de Cimento = 1,0 kg - - Relação de Agregados = 6,06 kg - - Relação de Água = 0,60 L/kg |
| --- | --- |

Argamassa  estimada para  base  de  cálculo  =   57 %

Argamassa: (Cimento + Areia) para fck = 15 MPa   no  mínimo = 45 %.

- Argamassa = (Cimento + Agregados) x argamassa estimada = (1+ 6,06) x 57 = 4,02

100                                                               100

Relação:    Argamassa = 4,02 kg        Agregado = 6,06 kg

- Cimento =....................................1,00 kg

- Areia (seca) = Argamassa – Cimento = 4,02 – 1,00 = 3,02 kg

Britas (seca)  =  Agregados  –  Areia  =   6,06 – 3,02  = 3,04 kg

- Tabela  V (ABCP) mistura ideal no caso de BI = 50% e BII = 50%

- Proporção de Brita I = 3,04  x  50 = 1,52 kg           Brita II = 3,04  x  50 = 1,52 kg

- 100                                                     100

Nota: Nos Itens: a, b, c, foram apresentados três sistemas para obter o TUPS. O principal objetivo é facilitar os cálculos, portanto utilizamos em todos os métodos o mesmo valor de A/C e do A%. Assim sendo, o valor de (M) foi mantido em todos os métodos.

LOGO: TUPS - TRAÇO UNITÁRIO DOS MATERIAIS EM PESO SECO

### CIMENTO   AREIA    BRITA I   BRITA II   ÁGUA/CIMENTO

1       :   3,02   :   1,52     :   1,52      :         0,60

14) VERIFICAÇÃO  DO  TEOR  GLOBAL  DOS   MATERIAIS

- Argamassa : (Cimento + Areia + Água)

% de argamassa =             Cimento   +   Areia   +   Água                x  100

Cimento  +  Areia  +  Brita I + Brita II +Água

argamassa   =             1  +  3,02  +  0,60             x  100   =   462    =    60,3 %

1  +  3,02  +  1,52 + 1,52 + 0,60                7,66

Cimento =               100                =                    100                      =   100   =  13,1%

C + Ar + BI + BII + Ág    1+ 3,02 + 1,52 + 1,52 + 0,60      7,66

Areia =          Areia   x  100        =                3,02  x  100                =   302   =  39,4%

C + Ar + BI + BII + Ág      1 + 3,02 + 1,52 + 1,52 + 0,60        7,66

Brita I =       Brita I  x  100           =                 1,52  x  100                =  152   =  19,8 %

C + Ar + BI + BII +Ág         1 + 3,02 + 1,52 + 1,52 + 0,60      7,66

Brita II =        Brita II  x  100          =                 1,52   x  100              =  152  = 19,8%

C + Ar + BI + BII + Ág         1 + 3,02 + 1,52 + 1,52 + 0,60     7,66

Água =  Fator Água/Cimento x 100    =              0,60   x  100              =   60   = 7,9%

C + Ar + BI + BII + a/c              1 + 3,02 + 1,52 + 1,52 + 0,60     7,66

15) CT = CONSUMO TEÓRICO DE CIMENTO PARA 1m3 DE CONCRETO

% ar  =  porcentagem de ar incorporado  =  1,5  x  1000   =  15 litros

100

CT = (1000          -        %  ar) =                 1000   -   15                  =  985 = 306,85 kg/m3

1  +  a  + BI + BII + A/C        1   +  3,02 + 1,52 + 1,52 + 0,60    3,21

c    ar     bI     bII       ag      3,10    2,59    2,70     2,72   1,00

- LOGO: CT= Consumo Teórico de Cimento =306,85 kg/m3

| Densidade = Peso  volume |  |  | Peso = Volume x Densidade |  |  | Volume = Peso  Densidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADES LINEARES |  | 1mm = 0,001m |  |  | 1cm = 10 mm |  | 1dm = 10 cm |  | 1m = 10dm |
| UNIDADES DE SUPERFÍCIE |  | 1mm2 = 0,000001 m2 |  |  | 1cm2 = 100mm2 |  | 1dm2 = 100cm2 |  | 1m2 = 10.000cm2 |
| UNIDADES DE VOLUME |  | 1mm3 = 0,00000001 mm |  |  | 1cm3 = 1000 mm |  | 1dm3 = 1000cm |  | 1m3 = 1000 dm |
|  |  | 1m3 = 1000 litros |  |  | 1dm3 = 1 litro |  | 1dm3 = 0,001m3 |  | 1litro = 0,001 m3 |
| LEGENDA DAS UNIDADES | Milímetro |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linear mm |  |  | Quadrado mm2 |  |  |  | Cubico mm3 |  |
|  | Centímetro |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linear cm |  |  | Quadrado cm2 |  |  |  | Cubico cm3 |  |
|  | Decímetro |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linear dm |  |  | Quadrado dm2 |  |  |  | Cubico dm3 |  |
|  | Metro |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linear m |  |  | Quadrado m2 |  |  |  | Cubico m3 |  |

16)  PESO DOS MATERIAIS SECOS PARA 1m3 DE CONCRETO

| Peso do Cimento = CT x 1 | Peso da Areia = CT x A | Peso da Brita = CT x B | Peso da Água = CT x A/C |
| --- | --- | --- | --- |

Peso do cimento             =   306,85   x   1        =   306,85  (kg/m3)

Peso da areia  (seca)      =   306,85   x   3,02   =   926,69  (kg/m3)

Peso da brita I                 =   306,85   x   1,52   =   466,41  (kg/m3)

Peso da brita II                =   306,85   x   1,52   =   466,41  (kg/m3)

Peso da água                  =   306,85   x   0,60   =   184,11  (kg/m3)

## Densidade do concreto = Peso do cimento + Peso da areia + Peso das britas + Peso da água

Densidade do concreto = 306,85 + 926,69 + 466,41 + 466,41 + 184,11 = 2.350 kg/m3

17) VOLUME ABSOLUTO DOS MATERIAIS SECOS P/ 1m3 DE CONCRETO

V = (Peso do Cimento  + Peso da  Areia +  Peso da  Brita + Peso da  Água  + AR x 1000)

 Massa Esp. Cimento      Massa Esp. Areia     Massa Esp. Brita     Massa Esp. Água           100

Volume absoluto de cimento          =  306,85    3,10   =    98,98   (litros/m3)

Volume absoluto da areia (seca )    =  926,69    2,59   =  357,80   (litros/m3)

Volume absoluto da brita I                  =  466,41    2,70   =  172,74   (litros/m3)

Volume absoluto da brita II                =  466,41    2,72   =  171,47   (litros/m3)

Volume absoluto da água               =  184,11    1.00   =  184,11   (litros/m3)

Volume absoluto de % Ar      =  1,5  x 1000       100    =   15,00    (litros/m3)

 =    1000    (litros/m3)

- Somatória = 98,98 + 357,80 + 172,74 + 171,47 + 184,11 + 15,00 = 1000  (litros/m3)

1m3  DE CONCRETO EM VOLUME ABSOLUTO = 1000 dm3  = 1000 Litros

NOTA: VOLUME ABSOLUTO É O VOLUME  DO PRODUTO  SEM  VAZIOS

18) VOLUME APARENTE DOS MATERIAIS SECOS P/ 1m3 DE CONCRETO

Expressão:                                                                           (Unidade)

Sacos de cimento..................      =  CT  01saco de 50 kg

Volume aparente da areia(seca) =  Peso da Areia      PUS  =  Litros     1000 = m3

Volume aparente da brita I          =  Peso da Brita I     PUS  =  Litros     1000 = m3

Volume aparente da brita II         =  Peso da Brita II    PUS  =  Litros     1000 = m3

Volume da água                          =  Peso da Água       Ág   =  Litros    1000 = m3

## Sacos de cimento..................      = 306,85       50  = 6,13  sacos

- Volume aparente da areia(seca)    = 926,69    1,50  = 618  Litros   1000  = 0,618 m3

Volume aparente da brita I          = 466,41    1,40  = 333  Litros   1000  = 0,333 m3

Volume aparente da brita II         = 466,41    1,35  = 345  Litros   1000  = 0,345 m3

Volume da  água                         = 184,11    1.00  = 184  Litros   1000  = 0,184 m3

NOTA: VOLUME  APARENTE  É O  PRODUTO  SOLTO  COM  VAZIOS

- COMFIRMAÇÃO  DO  TUPS - TRAÇO  UNITÁRIO  EM  PESO  SECO

C = Peso do cimento   A = Peso  da   Areia      B = Peso   da    Brita     A/C = Peso   da   água

Peso do cimento          Peso do cimento             Peso do cimento                Peso do cimento

| Cimento = 306,85 = 1 306,85 Areia = 926,69 = 3,02 306,85 Brita I = 466,41 = 1,52 306,85 Brita II = 466,41 = 1,52 306,85 Água = 184,11 = 0,60 306,85 | COMFIRMAÇÃO DO TUPS: Cimento Areia Brita I Brita II Água/Cimento 1 : 3,02 : 1,52 : 1,52 : 0,60 |
| --- | --- |

- PADIOLAS, CORRIGIDO EM FUNÇÃO DA UMIDADE DA AREIA

FÓRMULAS DE CÁLCULOS:

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cimento 50 kg | Cimento 50 kg | Cimento 50 kg | Cimento 50 kg | Cimento 50 kg |
| (Psa) = Peso seco da areia 50 x A | (Pha) = Peso úmido da areia 50 x A x (100 + h) 100 | (Vha) = Volume úmido da areia 50 x A x (100 + h) 100 . PUS Areia | (HT) = Altura total da padiola de areia 50 x A x (100 + h) 100 . PUS Areia . (35 x 40) | (H) = Quantidade e altura da padiola de areia H = HT Altura total NO |
| (Psb)= Peso seco da brita I 50 x B | Sem correção de (h) (Psb) = Peso seco da brita I 50 x B | (Vsb) = Volume seco da brita I 50 x B PUS Brita | (HT) = Altura total da padiola de brita I 50 x B PUS Brita (35 x 40) | (H) = Quantidade e altura da padiola de brita I H= HT Altura total NO |
| (Psb)= Peso seco da brita II 50 x B | Sem correção de (h) (Psb) = Peso seco da brita II 50 X B | (Vsb) = Volume seco da brita II 50 x B PUS Brita | (HT) = Altura total da padiola de brita II 50 x B PUS Brita (35 x 40) | (H) = Quantidade e altura da padiola de brita II H= HT Altura total NO |
| (AC) Água Corrigida = (50 x A/C) – [50 x A x (100 + h) - (50 x A)] 100 |  |  |  |  |

- Areia  h = 4% (estimativa de umidade media previsto na ABNT)

- A      = TUPS  da areia

- B      = TUPS da Brita

- AC    =  Água corrigida em função da umidade da areia

- A/C   = Fator Água/Cimento (Proporção da Água em peso p/ 1kg de Cimento)

- PUS = Peso Unitário Solto dos agregados

- HT    = Altura total da padiola

- H      =  Altura das padiolas de agregados  30 cm

- NO    = Número inteiro de padiolas por agregado

- PADIOLAS medidas padrão ANBT L=35cm,  C=40cm e H  30 cm

- Área da base da padiola = (L x C) = 35 x 40 = 1400 cm2

- Volume = área da base x altura

- CÁLCULOS DA  ALTURA DIMENSÕES E QUANTIDADES DAS PADIOLAS:

- AREIA:

- A) (Psa) Peso seco da areia para  50 kg de cimento  = 50 x A = 50 x 3,02 = 151 kg

- B) (Pha) Peso úmido da areia para 50 kg de cimento = Psa x 100 + h = 151 x 100 + 4 = 157,0 kg

100                    100

- C) (Vha) Volume úmido da areia para 50 kg de cimento. V = P =  Pha  = 157,0 = 104,7 litros

D     PUS     1,50

- D) (HT) Altura total da padiola de areia = Volume úmido da areia x 1000 = 104,7  x 1000 = 74,8 litros

Área da base da padiola          (35x40)

- E) (H) Altura e quantidade das padiolas de areia úmida = HT= Altura total = 74,8 = 24,9  30 cm

NO                 3

- BRITA I:

- A) (Psb) Peso seco da brita para  50 kg de cimento  = 50 x BI = 50 x 1,52 = 76,0 kg

- B) A brita sem a correção de umidade, para calculo consideramos o peso seco

- C) Vsb) Volume seco da brita para 50 kg de cimento. V = P = Psb  = 76,0 = 54,3 Litros

D    PUS    1,40

D) (HT) Altura total da padiola de brita  = Volume  seco  da  brita  x 1000 = 54,3    x 1000 = 38,8litros

Área da base da padiola          (35x40)

- E) (H) Altura e quantidade das padiolas de brita seca = HT= Altura total =38,8=19,4 cm  30 cm

NO                2

- BRITA II:

- A) (Psb) Peso seco da brita para  50 kg de cimento  = 50 x BII = 50 x 1,52 = 76,0 kg

- B) A brita sem a correção de umidade, para calculo consideramos o peso seco

- C) Vsb) Volume seco da brita para 50 kg de cimento. V = P  = Psb  = 76,0 = 56,3 Litros

D     PUS    1,35

D) (HT) Altura total da padiola de brita  = Volume  seco  da  brita  x 1000 =  56,3    x 1000 =40,2litros

Área da base da padiola          (35x40)

- E) (H) Altura e quantidade das padiolas de brita seca = HT= Altura total = 40,2=20,1cm  30 cm

NO                 2

- AC = ÁGUA CORRIGIDA EM FUNÇÃO DA UMIDADE DA AREIA:

- AC = (50 x A/C) – [(50 x A x  100 + h) – (50  x  A)]

100

- AC = (50  x  0,60) – [(50  x  3,02  x  100 + 4) - (50 x 3,02)] = 24,0 Litros

100

21) RESULTADOS CORRIGIDOS PELA UMIDADE DA AREIA

| CIMENTO | 1 SACO | 50 kg |
| --- | --- | --- |
| Areia úmida 4% | 3 (35 x 40 x 24,9 ) h cm | Vareia 104,7 (litros) |
| Brita I | 2 (35 x 40 x 19,4 ) h cm | Vbrita 54,3 (litros) |
| Brita II | 2 (35 x 40 x 20,1 ) h cm | Vbrita 56,3 (litros) |
| Água | Vágua 24.0 litros | Vágua 24,0 (litros) |

22) DOSAGEM EXPERIMENTAL DO CONCRETO EM LABORATÓRIO

Dosagem experimental testado na betoneira, para verificação da HOMOGENEIDADE, TRABALHABILIDADE, PLASTICIDADE, E RESISTÊNCIA do concreto.

A plasticidade  do concreto fresco será medido através do ensaio de Slump teste na forma tronco  cônico, (dimensões externas) base  superior  = 0,10 m, base inferior = 0,20 m   sendo a altura h  = 0,30m.

Moldagem com amostra do concreto fresco, será efetuado em forma cilíndrica de diâmetro = 0,10m e altura h = 0,20m, (dimensões internas).Após concreto endurecido, será determinado a resistência a compressão axial, em idades estabelecidas, conforme normas da ABNT e projeto  da obra.

- Vol. do tronco cone  =  x h (R2 + r2 + R* r) = 3.1416 x 0,30 (0,102 +  0,0 52  +  0,10 x 0,0 5)

- 3                                        3

logo volume = 0,00 5498 m3

Área da forma  =   x d2   =  3.1416 x 0,102  =   3,1416 x  0,01  =  0,007854 m2

4                     4                              4

- Volume da  forma  =  área  x  altura  =  0,007854  x  0,20 = 0,001571 m3

- Volume de 1 corpo de prova, na forma c/ dimensões (0,10 X 0,20) m= 0,001571 m3

- Vol. do tronco cone de Slump p/ o ensaio de plasticidade do CON=  0,005498 m3

- Volume do concreto para  6 CP de (0,10* 0,20) m = 6 x 0,001571 = 0,009426 m3

Volume do concreto fresco dosado na betoneira = soma do vol. do tronco cone

de Slump, com os 6 CPde (0,10 x 0,20)m =  0,005498 +  0,009426 = 0,014924 m3

- Onde:

Cimento   para   1.0  m3   de   concreto       =    306,85 kg/m3

Cimento  para  0,014924 m3  de  concreto  =  X  kg

Portanto:                                                          Logo:

1.0 m3______________306,85 kg               X = 0,014924 x 306,85 = 4.579 kg

0,014924 m3_________  X  kg                                          1.0

Areia   seca   para   1.0 m3   de   concreto        =  926,69 kg/m3

- Areia  seca  para  0,014924 m3  de  concreto  =  X  kg

- Portanto:                                                              Logo:

1.0 m3______________926,69 kg             X = 0,014924 x  926,69 = 13,830 kg

0,014924 m3_________ X  kg                                         1.0

Brita I   seca   para   1.0 m3    de   concreto       =  466,41 kg/m3

- Brita I  seca  para  0,014924 m3  de  concreto    =  X  kg

- Portanto:                                                              Logo:

1.0 m3______________466,41 kg             X = 0,014924 x  466,41 = 6,961 kg

0,014924m3__________ X  kg                                       1.0

Brita II   seca   para   1.0 m3    de   concreto       =  466,41 kg/m3

- Brita II  seca  para  0,014924 m3  de  concreto    =  X  kg

- Portanto:                                                              Logo:

1.0 m3______________466,41 kg             X = 0,014924 x  466,41 = 6,961 kg

0,014924m3__________ X  kg                                       1.0

Água   para   1.0 m3    de   concreto         =  184,11 kg/m3

Água   para  0,014924 m3  de  concreto  =  X  kg

Portanto:                                                              Logo:

1.0 m3_______________184,11 kg             X = 0,014924 x 184,11  = 2.748 kg

0,014726m3__________  X  kg                                       1.0

- Seqüência dos materiais dosados para um volume = 0,014924 m3  de concreto fresco

Cimento         =     4.579 kg

Areia seca     =    13,830 kg

Brita I seca    =      6,961 kg

Brita II seca   =      6,961 kg

Água              =      2.748 kg

23)Sendo necessário correção da plasticidade uma vez definido o fator água/cimento, não  deverá  mudar o mesmo,  tendo em vista  que é a partir do a/c que determina-se a resistência do concreto.

Assim sendo para cada kg de água adicionamos  X  de cimento. No exemplo desta dosagem se fosse necessário efetuar a correção, para cada 0,100 kg de água adiciona-se  0,166 kg de cimento.

- Sendo:   cimento =  água  =  0,100 kg  =  0,166 kg

a/c          0,60 kg

24) DOSAGEM CORRIGIDO DEVIDO AO INCHAMENTO DA AREIA

a) TUPS - TRAÇO UNITÁRIO EM PESO SECO

Cimento    Areia     Brita I     Brita II    Água/Cimento

1      :   3,02   :  1,52    :   1,52     :       0,60

b) TUVI - TRAÇO UNITÁRIO EM VOLUME INCHADO (VI)

− TUVI da areia =TUPS × 100 + % Inchamento100 ÷ PUS Nota: Porcentagem de inchamento da areia  =  27%

− TUVI da areia =3,02 × 100 + 27100 ÷ 1,50 = 2,56 Litros

- TUVS  da  brita  I =                   TUPS                 =  1,52  = 1,09 litros

Peso Unitário Solto  (PUS)      1,40

- TUVS  da brita II =                 TUPS                   =  1,52   = 1,13 litros

Peso Unitário Solto  (PUS)      1,35

- Correção  do  fator água / cimento para areia  úmida

Cimento  unidade  = 1 kg

TUPSA  =  TRAÇO UNITÁRIO EM PESO SECO DA AREIA

TUPHA  =  TRAÇO ÚNITÁRIO EM PESO ÚMIDO DA AREIA

- Nota: areia com 4% de umidade (h)

- TUPHA  =  TUPSA  x 100 + h  =  3,02 x  100 + 4 = 3,14    areia + água (kg)

100                        100

- F. água/cimento p/ areia úmida = a/c- (TUPHA -TUPSA) = 0,60 -(3,14 - 3,02) = 0,48 l/kg

- Portanto: O novo a/c corrigido p/ areia úmida = 0,48  litros de água para 1kg de cimento

LOGO: TUVI – TRAÇO UNITÁRIO EM VOLUME INCHADO

Cimento    Areia     Brita I   Brita II    A/C

1         :    2,56    :    1,09      :   1,13      :  0,48

C) DOSAGEM EM VOLUME CORRIGIDO EM FUNÇÃO DA PORCENTAGEM

DE INCHAMENTO DA AREIA,  PARA  01 SACO DE 50 kg DE CIMENTO

Peso do cimento                  =  Peso do cimento   x   1 kg

Volume da areia  inchada    =  Peso do cimento   x   TUVI  da areia

Volume da brita                    =  Peso do cimento   x   TUVS da brita

Volume da água                   =  Peso do cimento   x   A/C Corrigido

Peso do cimento      =       50     x        1  =     50,00    kg

Volume da areia       =       50    x   2,56   =   128,00    litros

Volume da brita I      =       50    x   1,09   =       54,5    litros

Volume da brita II     =       50    x   1,13   =       56,5    litros

Volume da água       =       50    x   0,48   =     24,00    litros

d) CÁLCULOS DAS PADIOLAS DOS AGREGADOS C/ AREIA INCHADA

PADIOLASmedidas padrão da ANBTL= 35cm, C= 40cm e H  30 cm

Área da base da padiola = (L x C) = 35 x 40 = 1400 cm2

Volume = área  da  base  x altura

HT = Altura total da padiola

H = Altura da padiola  dos agregados

NO  Número inteiro de padiolas por agregados

- AREIA

(HT) =Altura total = Volume da areia inchada em litros =   128,0    x 1000 = 91,4cm

Área da base da padiola  em cm2     (35 x 40)

(H) =Altura e quantidade das padiolas de Areia = HT  =  90,0 = 30,5 cm  30cm

NO         3

- BRITA I

(HT) = Altura total = Volume  da  brita  em  litros  =     54,5   x 1000 = 38,9 cm

Área da base da padiola cm2   (35 x 40)

(H) =Altura e quantidade das padiolas de Brita = HT =  38,9 = 19,5 cm  30cm

NO       2

- BRITA II:

(HT) = Altura total = Volume  da  brita  em  litros   =       56,5   x 1000 = 40,4 cm

Área da base da padiola cm2      (35 x 40)

(H) =Altura e quantidade das padiolas de Brita = HT =  40,4= 20,2 cm  30cm

NO       2

e) QUANTIDADES E DIMESÕES DAS PADIOLAS DOS AGREGADOS

| Saco de cimento = | 50 kg | 01 Saco |
| --- | --- | --- |
| Padiola de Areia c/ 25 % de inchamento | 3 (35 x 40 x 30,5) cm | 128,0 Litros |
| Padiola de Brita I = | 2 (35 x 40 x 19,5) cm | 54,5 Litros |
| Padiola de Brita II = | 2 (35 x 40 x 20,2) cm | 56,5 Litros |
| Litros de água = | 24,0 litros | Litros |

#### LAUDO DE DOSAGEM RACIONAL DO CONCRETO

| CARACTERÍTICAS DOS MATERIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAIS  |  | Massa Esp. Absoluta (kg/dm3) |  | Pus - Peso ##### Unitário ##### (kg/dm3) |  |  | ##### Puc – Peso ##### U. Compactado ##### (kg/dm3) |  |  |  | ##### Torrões de argila (%) |  |  |  | Material Pulverulento (%) |  |  | Impureza orgânica  300 PP |  |  | Absorção de umidade (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | Modulo de Finura |  | ##### Diâmetro Máximo (mm) |
| AREIA |  | 2,59 |  | 1,50 |  |  | ##### -- |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 2,8 |  |  | menor |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  | 4,8 |
| BRITA NO 1 |  | 2,70 |  | 1,40 |  |  | 1,51 |  |  |  | -- |  |  |  | 1,1 |  |  | -- |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,70 |  | 19 |
| BRITA NO 2 |  | 2,72 |  | 1,35 |  |  | ##### 1,40 |  |  |  | ##### -- |  |  |  | 0,5 |  |  | -- |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,88 |  | 25 |
| CIMENTO |  | 3,10 |  | Marca: Itambé |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: CP I – S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Classe: 32 |  |
| ADITIVO |  | -- |  | Marca: --------------------- |  |  |  |  |  |  |  | Finalidade: ------------------------------------------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C A R A C T E R Í T I C A S DO C O N C R E T O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fck Mpa 15 | sd MPa 5,5 |  |  |  |  | fc 28 MPa 24,1 |  |  |  | Adensamento #### Mecânico #### Vibradores |  |  |  |  |  | Lançamento Convencional Guindaste ou Grua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plasticidade (mm) 60 a 80 |  |  |  |  |
|  | T r a ç o |  |  |  | Para 1m3 de concreto |  |  |  |  |  |  |  | Porcentagens dos materiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### D i m e n s õ e s Das padiolas (cm) |  |  |  |  |
| Materiais  | Bruto (kg) |  | ##### Unitário (kg) |  | ##### U n i d a d e s |  |  |  |  |  |  |  | ##### Total (%) |  |  | Arg. (%) |  |  | Ar / Br (%) |  |  |  | Britas (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (kg) |  |  | Litros |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cimento | 1 |  | 1 |  | 306,85 |  |  | 6,13 sacos |  |  |  |  | 13,1 |  |  | 60,3 |  |  | 49,8 |  |  | --- |  |  |  |  | 50 kg |  |  |  |  |  |
| Areia | 6,06 |  | 3,02 |  | 926,69 |  |  | 618 |  | 0,618 |  |  |  | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | 3 x 35 x 40 x 30,5 |  |  |  |  |  |
| Brita no 1 |  |  | 1,52 |  | 466,41 |  |  | 333 |  | 0,333 |  |  |  | 19,8 |  | 39,7 |  |  |  | 50,2 |  |  | 100 |  |  |  |  | 2 x 35 x 40 x 19,5 |  |  |  |  |
| Brita no 2 |  |  | 1,52 |  | 466,41 |  |  | 345 |  | 0,345 |  |  |  | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 x 35 x 40 x 20,2 |  |  |  |  |
| Aditivo |  |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  | ------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ------- |  |  |  |  |  |  |
| Água | 0,60 |  |  |  | 184,11 |  |  |  | 0,184 |  |  |  | 7,9 |  |  | ------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 litros |  |  |  |  |  |  |  |
| Densidade do concreto |  |  |  |  | 2.350 kg / m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ordem  de  colocação  dos  materiais  na  betoneira:

- Parte  da  água

- Aproximadamente metade da brita

- Toda  a  areia

- Todo  o  cimento

- Restante  da  brita

- Restante da  água (adicionando gradativamente, observando a plasticidade)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

a) L. A  Falcão Bauer - Materiais de Construção 1

b) Jose D. Alves -  Materiais de Construção

c) ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland

d) IBC – Instituto Brasileiro do Concreto

e) INTEC – Instituto de Pesquisa e Assessoria Tecnológica  da PUC-PR

NORMAS TECNICAS:

a) ACI  - American Concrete Institute

b) ASTM – Américan Society for Testing Material

c) ABNT – Associação Brasileira de  Normas Técnicas